采购如下：

1、窑尾预热器：    C4级挂片及配套罗栓　各2套；  材质：ZGCr25Ni20Si2

预热器设备厂家：天津朴诚股份有限公司

2、回转窑：窑口护板及配套罗栓　各1套；（回转窑规格型号：Φ4.0*60）

材质：ZGCr25Ni12Si2　   护板单重：45kg;

回转窑设备厂家为：洛阳矿山机器厂

地    址：山西省曲沃县里村镇石滩村

2．4 付款方式：中标方根据需方情况及时供应送货到需方场地。耐热钢使用后，货到验收合格后凭全额增值税发票支付70％，安全运行三个月后付20%，其余10％作为质保金在货到一年内付清。具体可在招标过程商榷确定。

2．5有效期：为30天。

5.5.1 所有报价均以人民币报价,均为到厂含17%税率价格。

技术条款

1.技术文本中规定的各种材质成份必须符合国家及行业有关标准。具体各种元素含量、成份如表一：

表一、 耐热钢化学成份表 牌号 C Si Mn P≤ S≤ Cr Mo Ni 备注 ZG40Cr25Ni20Si2 0.3-0.5 1.0-2.5 2 0.04 0.03 24-27 0.5 18-22 ZG40Cr25Ni12Si2 0.3-0.5 1.0-2.5 2 0.04 0.03 24-27 0.5 11-14 1Cr18Ni9Si2 ≤0.12 ≤1 ≤2 0.035 0.03 17-19 0.5 8-10 ZG25Cr18Ni9Si2 0.15-0.35 1.0-2.5 2 0.04 0.03 17-19 0.5 8-10 ZG40Cr25Ni5Si2 0.3-0.5 1.0-2.5 2 0.04 0.03 24-28 0.5 4-6 注：根据相关设计院设计标准并考虑到国内耐热钢厂家实际生产情况，其中Ni20按照18-22执行。

3、根据国家及行业有关标准规定，考虑到在铸件上（特别是在大型铸件上）取样进行化学成分核准分析时，存在成分偏差，加之不同的分析方法（如光谱法、比色法、比重法等）其化验结果也不尽相同有误差，故国家为此制定了产品化学成分允许偏差，其具体各种元素允许偏差及最低值如表二：

表二、 耐热钢铸件产品化学成份允许下偏差 牌 号 Cr Ni 标准值 允许下偏差 允许最低值 标准值 允许下偏差 允许最低值 ZG40Cr25Ni20Si2 24-27 0.25 23.75 18-22 0.15 17.85 ZG40Cr25Ni12Si2 24-27 0.25 23.75 11-14 0.15 10.85 1Cr18Ni9Si2 17-19 0.20 16.80 8-10 0.10 7.90 ZG25Cr18Ni9Si2 17-19 0.20 16.80 8-10 0.10 7.90 ZG40Cr25Ni5Si2 24-28 0.25 23.75 4-6 0.07 3.93

4、耐热件备件的铸造重量误差应符合国家有关标准(GB/T11351-89)及行业规定，其具体重量误差范围如下表：

| 序号 | 备件理论重量Q （Kg/件） | 重量公差值与范围 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q≤0.4 | ±9 |  |
| 2 | 0.4<Q≤1 | ±7 |  |
| 3 | 1<Q≤4 | ±6 |  |
| 4 | 4<Q≤10 | ±5 |  |
| 5 | 10<Q≤40 | ±4 |  |
| 6 | 40<Q≤100 | ±3 |  |
| 7 | 100<Q≤400 | ±2.5 |  |
| 8 | 400<Q≤1000 | ±2 |  |
| 9 | 1000<Q≤4000 | ±1.5 |  |