提升机要求

一、产品名称、规格型号、数量、价格：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升机 | NSE300*37右装 | 台 | 1 | 输送物料：石灰石粉，物料容重1.5t/m³，输送能力200m³/h,物料温度常温。 |
| 技术要求 |
| 配件名称 | 材质 | 热处理工艺 | 硬度要求 |
| 链板 | 45#钢 | 调质处理 | HB229-269 |
| 销轴 | 35CrMo | 调质后中频淬火 | HRC58-64 |
| 套筒 | 42CrMo | 整体淬火 | HRC52-58 |
| 滚子 | 42Cr | 整体淬火 | HRC52-58 |
| 减速机 | 硬齿面减速机 |  |
| 电机 | 一级能效 |  |

二、质量标准、供方对质量负责的条件及期限：按国家标准及企业制造标准制造，满足需方安装和使用要求，质保期为产品投入使用起12个月或交货之日起16个月，以先到时间为准。提升机壳体外形尺寸必须≤1650mm*1080mm，设备总重为25.5吨，需方过磅重量误差不允许超过3%。