低维纳米绝热板技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| **内容** | **SH550** |
| 产品颜色 | 灰色 |
| 主要成份及含量 | SiO2 ≥90% |
| 耐火度（℃） | 1540 |
| 体积密度（kg/m³） | 550 |
| 常温耐压强度（MPa） | 1.4 |
| 线收缩率（1000℃时。%） | 1.1 |
| 导热系数600℃（W/m.K） | 0.023 |
| 导热系数800℃（W/m.K） | 0.031 |
| 导热系数1000℃（W/m.K） | 0.042 |