石灰石破碎机（2NPC1818）锤盘+卡箍+锤轴套

请购规范(共6组)

- 请购物料名称及数量：2NPC1818石灰石破碎机  锤盘+卡箍+锤轴套*6PCS。

- 材质要求：

- 内外锤盘材质：ZG35SiMn；

- 锤轴套材质：20CrNiMo或30Cr锻件；

- 卡箍材质：ZG270—500或45钢；

- 卖方需按照买方请购规范上提出的材质要求进行加工制作；如需使用其它材质，产量要求保固达到400万吨以上，并需在报价时注明所用材质；

- 技术参数及要求：

- 每一列锤轴套的同心度要求为±0.2mm；

- 锤轴套厚度≥30mm，且必须配合买方锤轴的尺寸；

- 锤轴套要与一端法兰整体制造并需经调质处理，两法兰端面之平行度≤0.3mm；

- 内外锤盘轮毂两端面表面平整度及平行度需≤0.1mm；

- 锤盘铸件需符合国标且不允许有影                                                                                                                                                                  响机械强度的缩孔、气孔、夹渣、裂纹等铸造缺陷并经过调质处理；

- 所交产品保证表无毛次刺。

- 验收条件：

- 卖方交货时按需方提供之图纸提供产品检验报告；

- 卖方交货时需提供锤盘、卡箍、锤轴套材质检验报告，否则不予验收。

- 保固条件：

以买方现有的现场设备及操作条件保固如下：

- 锤盘、卡箍及锤轴套的使用寿命大于400万吨；

- 锤盘、卡箍及锤轴套未达保证使用寿命损坏不堪使用时，卖方须按下列规定赔偿买方：

（1）、未达200万吨时，卖方须于买方通知日起2个月内赔偿新品；

（2）、超过200万吨，未达到400万吨时，卖方按下列公式赔偿买方：

赔偿金额=合约金额×400万吨-实际使用吨数

400万吨

- 不堪用品归买方（我司）所有。

- 交货要求：

- 交货范围及数量：

（1）、内锤盘：42PCS，外锤盘：12PCS；

（2）、卡箍：24PCS；

（3）、外锤盘锤轴套：60SETS；

（4）、锤轴套及锤轴套法兰交货时须与锤盘组拼完成；

- 锤轴套及锤轴套法兰交货时须与锤盘组拉完成并完成所有精加工序；

贵港捷盛机械有限公司

2013年7月18日