东方希望重庆水泥有限公司

2×200万吨/年水泥生产线

水泥磨钢球

水泥磨钢锻

技

术

附

件

甲  方：东方希望重庆水泥有限公司

乙  方：

设计方：中材国际工程股份有限公司

2013年09月06日

PFM42135圈流级配

| 一仓 长度：4.15m 总重：76t |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ40 |  | Φ30 |  | Φ25 |  | Φ20 |  |
| 14t |  | 21t |  | 25t |  | 16t |  |
| 二仓 长度8.99m 总重：200t |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ18*18 | Φ16*16 |  | Φ14*14 |  | Φ12*12 |  | Φ10*10 |
| 28t | 52t |  | 60t |  | 35t |  | 25t |

投标质量标准：

A、材质：高铬

B、制作工艺：钢模铸造、油淬

C、外观：表面光滑、无杂质

D、磨耗：在有辊压机水泥磨中单仓磨耗≤15g/t水泥

E、破损率：≤0.3%

F、性能表：

（1）、化学成分：

| 名称 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | P | S |
| 高铬球 | 1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.5 | ≥10.0 | ≤0.10 | ≤0.06 |
| 高铬锻 | 1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.5 | ≥10.0 | ≤0.10 | ≤0.06 |

（2）、力学性能及金相组织：

| 名称 | 金相组织 | 冲击值 | 表面硬度(HRC) | 落球冲击疲劳寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高铬球 | M+C | ≥3.0 | ≥60 | ≥10000 |
| 高铬锻 | M+C | ≥3.0 | ≥60 | ≥10000 |

二、供货范围

1.钢球：符合以上表格所写的技术参数，钢球质量要合格。 2.钢锻：符合以上表格所写的技术参数，钢锻质量要合格。

- 技术参数：(有无偏离）

- 详细的供货范围（数量、材质、钢材制造厂家、标准件配套厂家、外协件配套厂家等）：

- 设备总的重量及主要零部件的重量：

- 免费供应的备品备件清单、防护装置清单：

- 专用工具清单（安装工具）：

- 质量保证措施：

- 制造标准：

- 设备交货期及交货进度表（合同签订后14天内到货）：

- 售后服务（注明安装调试过程中派往甲方现场指导安装调试技术人员的人·天数）：

- 提供的报告及说明书（主要零部件的材质、硬度的验收报告；焊接探伤报告；钢板超声波探伤报告；铸造件的热处理报告；水压、油压试验报告；总图、随机图纸、文件、安装使用说明书等资料）：

- 标志、包装、运输、及储存要求：

12.提供技术附件五份（一正4副），并提供电子版的技术附件1份：

请投标厂家按上面统一的技术协议的格式制作技术协议文件！